Объемная термическая обработка реактора способом
внутреннего нагрева в условиях реконструкции
действующего производства
В.А. БАБКИН, А. И. ЛАВРОВ, П.Б. ЛОВЫРЕВ, М.Н. ТРУХАН, инженеры
(ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»),
О. Г. ФИНОГЕНТОВ, И.В. КОРАБЛЕВ, инженеры (ОАО «Казаньоргсинтез»), П.М. КОРОЛЬКОВ, инж. (ООО «Нагрев»)
Предприятием ОАО «Казаньоргсинтез» выпол​нена реконструкция реактора установки произ​водства полиэтилена низкого давления. Одним из изменений в конструкции явилась вварка в кор​пус реактора 36 новых технологических штуцеров различного диаметра, расположенных по высоте на 11 уровнях. Толщина стенок реактора в местах вварки штуцеров 45 и 65 мм. Материал — сталь А52РР1 (отечественный аналог — сталь 09Г2С). Диаметр цилиндрической части корпуса реакто​ра — 4420 мм.
В соответствии с требованиями нормативно-тех​нической документации, с целью снижения уровня остаточных сварочных напряжений [1, 2] все вновь выполненные сварные соединения должны прой​ти термическую обработку по режиму высокого отпуска. Термообработку той части корпуса реак​тора, в которую вварены штуцера, предусматри​валось провести согласно техническим условиям проекта ЗАО «Петрохим Инжиниринг» методом ввода теплоносителя во внутреннюю полость реак​тора, известным как способ внепечного объемно​го нагрева [3].
Участок реактора, подлежащий нагреву, тепло​изолировали с наружной поверхности минерало-ватными матами марки М1-100 толщиной 100 мм, а часть внутреннего объема, куда подавали тепло​носитель, снизу и сверху ограничивали временны​ми теплоизолирующими перегородками. Схема нагрева реактора приведена на рисунке.
Продукты сгорания во внутреннюю полость отде​ленного участка реактора подавали через устрой​ства ввода теплоносителя, закрепленные на флан​цах штуцеров, причем конструкция устройств поз​воляла при необходимости изменять направление

тепловых потоков. Выход отработанных продуктов сгорания происходил через штатные штуцера.
В качестве источников тепловой энергии ис​пользовали два жидкотопливных теплогенератора ТГЖ-1 мощностью 1 МВт каждый [4]. Особен​ность конструкции применяемых теплогенерато​ров обеспечивает высокую скорость подачи теп​лоносителя во внутренний объем нагреваемого объекта, что вызывает интенсивную рециркуля​цию продуктов сгорания в его внутреннем прост​ранстве и способствует равномерному распреде​лению температуры по всей площади нагревае​мой поверхности.
Для замера температуры на наружной поверхнос​ти корпуса реактора устанавливали термоэлектри​ческие преобразователи (термопары) ТХА (К). Рас​положение термопар, а также их количество выбира​ли таким образом, чтобы возможно было контроли​ровать температуру нагрева как по высоте, так и по диаметру конструкции. Управление процессом на​грева осуществляли вручную, изменяя мощность теплогенераторов (интенсивность подачи теплоно​сителя) и направление тепловых потоков.
Процесс нагрева контролировали по показа​ниям автоматического потенциометра типа ФЩЛ 501-14 и записывали на диаграммную лен​ту. Скорость нагрева составляла 70°С/ч, темпера​тура нагрева — 580 — 600°С, время выдержки — 2,2 ч, скорость охлаждения — 50°С/ч. Перепад температур в нагреваемом объеме реактора в период выдержки превышал 20°С. Продолжи​тельность общего цикла термообработки без подготовительных работ — 16 ч. Расход дизель​ного топлива на нагрев участка реактора массой 70т—1600л.

[image: image1.png]ﬁ M XAleog

T Sanro], Ganine],

TerofocHTent

BBOIL TenflGHOCHTES
BHIB,

&0danALT Ny deas oHoT




Схема термообработки реактора
1,6 — теплоизолирующие перегородки; 2 — теплогенератор; 3 — устройство ввода теплоносителя; 4 — теплоизоляция; 5 — кор​пус; Т— термопары

Термообработку проводили на оборудова​нии и по технологии ОАО «ВНИИПТхим-нефтеаппаратуры» [5]. Все сварные соедине​ния проходили 100%-ный контроль УЗД и цветной дефектоскопией, аппарат подверга​ли пневматическим испытаниям в сочетании с акустико-эмиссионным контролем. Дефек​тов не обнаружено. Из трех подлежащих реконструкции реакторов в 2005 г. было тер-мообработано два.
Разработанная технология обеспечивает уп​равляемость процесса на всех этапах термо​обработки (нагрев, выдержка, охлаждение). Применение способа внепечного объемного нагрева позволило значительно сократить сро​ки реконструкции реакторов и обеспечить ка​чество термообработки, соответствующее на​греву изделия в термической печи. Литература
1. ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты сталь​
ные сварные. Общие технические условия. — М.:
Изд. НПО ОБТ, 1994.
2. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безо​-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением. — М.: Изд. Государственного уни​-
тарного    предприятия    «Научно-технический
центр по безопасности в промышленности Гос-
гортехнадзора России», 2003.
3. Матюхин Ю.Е., Лавров А.И., Ловырев П.Б.
и др. Способ снятия остаточных сварных соеди​-
нений сосудов и аппаратов, а также их элемен​-
тов. Патент № 2243272 // БИ. — 2004. — № 36.
4. Лавров А.И., Ловырев П.Б., Матюхин Ю.Е.
и др. Теплогенератор. Свидетельство на полез​-
ную модель № 29130 // БИ. — 2003. — № 12.
5. РТМ 26-44-82. Термическая обработка нефте​-
химической аппаратуры и ее элементов.— Волго​-
град, ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», 1982.
